| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000160 |  |  | YP10959 |  |  |  |  | 044642 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200280 |  |  |  | Gearbox Housing |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | Realizar remoção da pintura conforme 70-32-15-300-803 SPM. Nota: Preservar gaiolas dos rolamentos logo após terminar processo de remoção da pintura. Strip coating per 70-32-15-300-803 SPM. Note: Preserve bearing cages after coating removal. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Proteger o componente lubrificando utilizando uma gaze com óleo de preservação somente nos cages dos rolamentos. Protect the component by lubricating all bearing location cages. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | MASCARAMENTO: Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento e locais onde não será aplicado coating. (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint) MASKING Isolate studs, HELICOILS, seating faces and any place they should be free of coating. (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar pintura conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint). Apply coating per IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint). |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar limpeza das roscas e studs. Chase threads and studs. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts. Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 23/06/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)