| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870409 |  |  | 278 |  |  |  |  | 040358 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| IAS /CAE-550223 / D22A |  |  |  | GUIDE VANE SUPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO ¨E¨, ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO. DEIXAR BOM ACABAMENTO PARA SER CROMADO. MACHINE THE INNER DIAMETER ̈E ̈, UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. LEAVE GOOD FINISH TO BE CHROME-PLATED. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 190° C POR 4- HORAS. PERFORM STRAIN RELIEF AT 190°C FOR 4-HOUR. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO (AMS 2406) NO DIÂMETRO ¨E¨. VER A FIGURA ANEXA. 4.540¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROMIUM (AMS 2406) TO THE DIAMETER "E". SEE THE ATTACHED FIGURE. 4,540 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 190° C POR 3- HORAS. PERFORM STRAIN RELIEF AT 190°C FOR 3-HOUR. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO INTERNO CROMADO E O EXCESSO NO CHANFRO ANEXO. DEIXAR= 4.541¨ -0.001¨ RECTIFY THE CHROME INSIDE DIAMETER AND THE EXCESS IN THE ATTACHED CHAMFER. LEAVE= 4.541 ̈ -0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( ) SIM ( ) NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( ) YES ( ) NO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO ( ) REPROVADO FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 04/07/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 04/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)