| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6846935 |  | DC0913 |  |  | IAS |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109008 / D22A |  |  | FRONT BEARING CAGE |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | USINAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨PARA REMOVER A METALIZAÇÃO. VEJA FIG. 901 ANEXA. MACHINE THE DIAMETERS ̈J and K ̈TO REMOVE THE METALLIZATION. SEE FIG. 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 2 | METALIZAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨COM METCO 405= 0.003¨ESPESSURA E COMPLETE COM METCO 308NS-3, DEIXANDO EXTRA PARA A USINAGEM FINAL QUE SERÁ: 3.973¨ e 3.283¨. PRÉ AQUEÇA EM 90°C. METALLIZE THE DIAMETERS ̈J and K ̈WITH METCO 405= 0.003 ̈THICKNESS AND COMPLETE WITH METCO 308NS-3, LEAVING EXTRA FOR THE FINAL MACHINING WHICH WILL BE: 3.973 ̈ and 3.283 ̈. PREHEAT TO 90°C |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |  |
| 3 | USINAR OS DIÂMETROS METALIZADOS, DEIXANDO O J= 3.283¨-0.0005¨ e o K= 3.973¨-0.0005¨ VEJA A FIG.901 ANEXA. REMOVER CANTOS VIVOS. J: FICOU………………. NCC……………..VENC……………. MACHINE THE METALLIZED DIAMETERS, LEAVING THE J = 3.283 ̈-0.0005 ̈ and the K = 3.973 ̈-0.0005 ̈ SEE FIG.901 ATTACHED. REMOVE SHARP CORNERS. J: STAYED................... NCC................. WIN............... |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 4 | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS. PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING THE EXCESSES |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 7 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 11/01/2025 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 04/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)