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	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.8

CLEAR AS PER IP-0006, 3.
	
	LIMPEZA

	1
	GLASS BEAD COM BAIXA PRESSÃO, APENAS PARA MELHORAR A LIMPEZA.  IP-0006, 3.5

GLASS BEAD WITH LOW PRESSURE, JUST TO IMPROVE CLEANING. IP-0006, 3.5
	
	LIMPEZA

	2
	HEAT TINT: AQUECER POR 15 A 20 MINUTOS EM 704° C e LOGO QUE ESFRIAR LIBERAR PARA A INSPEÇÃO ANALISAR.

HEAT TINT: HEAT FOR 15 TO 20 MINUTES AT 704° C AND AS SOON AS IT COOLS RELEASE FOR INSPECTION TO ANALYZE.
	
	REPAROS

	3
	INSPEÇÃO VISUAL.

VISUAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	4
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	5
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4.
FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
(  ) SIM           (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. WERE INDICATIONS FOUND? ( ) YES ( )NO
	
	NDT

	6
	LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10

CLEAR AS PER IP-0006,3.10
	
	LIMPEZA

	7
	INSPEÇÃO FINAL 
(  )APROVADO          (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION ( )APPROVED ( )FAILE
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 07/07/2025
(Date):   07/07/2025
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
	




image2.wmf
Ext.


image1.wmf
Int.


image3.png




