| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23009987 |  | D100702 |  |  | IAS |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| IAS / AE-109020 |  |  | TU. VANE 2º ST |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.8 CLEAR AS PER IP-0006, 3. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 1 | GLASS BEAD COM BAIXA PRESSÃO, APENAS PARA MELHORAR A LIMPEZA. IP-0006, 3.5 GLASS BEAD WITH LOW PRESSURE, JUST TO IMPROVE CLEANING. IP-0006, 3.5 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 2 | HEAT TINT: AQUECER POR 15 A 20 MINUTOS EM 704° C e LOGO QUE ESFRIAR LIBERAR PARA A INSPEÇÃO ANALISAR. HEAT TINT: HEAT FOR 15 TO 20 MINUTES AT 704° C AND AS SOON AS IT COOLS RELEASE FOR INSPECTION TO ANALYZE. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | INSPEÇÃO VISUAL. VISUAL INSPECTION. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 4 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. WERE INDICATIONS FOUND? ( ) YES ( )NO |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 6 | LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10 CLEAR AS PER IP-0006,3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 7 | INSPEÇÃO FINAL ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA 07/07/2025 (Date): 07/07/2025 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 07/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)