| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEJA LISTA ABAIXO |  |  | VEJA LISTA ABAIXO |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE-109008 |  |  |  | BEARING SEPARATOR |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P/N=6841336 S/N=GG646X P/N=23058584 S/N=JJ01399 P/N=23058584 S/N=JJ01977 P/N=23058581 S/N=JJ01368 P/N=6841336 S/N=GG746X P/N=6841336 S/N=GG24954 P/N=6829374 S/N=GG49140 P/N=6841336 S/N=GG476H P/N=6841336 S/N=GG21564 P/N=6841336 S/N=GG24516 P/N=6825699 S/N=GGA804 P/N=6841336 S/N=GG21081 P/N=6841476 S/N=ND1310 P/N=6871201 S/N=ND7171 P/N=23058589 S/N=JJ06514 P/N=6845263 S/N=NDV256 P/N=6825699 S/N=GGB676 |  |  | P/N=23058579 P/N=JJ03456 P/N=6845263 S/N=NDV127N P/N=23058579 S/N=JJ01635 P/N=6829374 S/N=GG38797 P/N=6825699 S/N=GGB754 P/N=23058579 P/N=JJ03456 P/N=6825802 S/N=GG5023 P/N=23058589 S/N=JJ06526 P/N=6841336 S/N=GG20254 P/N=6825699 S/N=GG9971 PN=23058589 S/N=JJ06177 P/N=6841336 S/N=GG21441 P/N=6841336 S/N=GG736X P/N=6829374 S/N=GGW460 P/N=6825699 S/N=GGA950 P/N=6841336 S/N=GG21541 P/N=6825699 S/N=GGJ606 P/N=6825699 S/N=GGF468 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REMOVER O BANHO DE PRATA. REMOVE THE SILVER PLATE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | NOTA: Separator de ¨BRONZE¨ EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO NOTE: "BRASS" separator RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | APLICAR BANHO DE PRATA COM O DOBRO DA ESPESSURA QUE USAM EM PARAFUSOS. IT-0279 APPLY SILVER PLATING TWICE THE THICKNESS THEY USE ON SCREWS. IT-0279 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 04/07/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 08/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)