| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEJA LISTA ABAIXO |  |  | VEJA LISTA ABAIXO |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE-108636 |  |  |  | BEARING SEPARATOR (AÇO) |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P/N=6876006 S/N=GGG853 P/N=6878485 S/N=MP54873 P/N=6878485 S/N=MP58869 P/N=6890540 S/N=GGJ207 P/N=6878485 S/N=MP10217 P/N=6878485 S/N=MP45118 P/N=6878485 S/N=MP46953 P/N=6878485 S/N=MP71489 P/N=23062205 S/N=JJ05569 P/N=6878485 S/N=MP58768 P/N=6878786 S/N=ND5655 P/N=6878485 S/N=MP50650 P/N=6878485 S/N=MP44072 P/N=23062205 S/N=JJ10298 P/N=23062205 S/N=05100785 P/N=23064888 S/N=JJ02140 P/N=23062205 S/N=JJ06078 P/N=6878485 S/N=MP89697 P/N=6878485 S/N=MP43815 P/N=6878485 S/N=MP38101 P/N=23062205 S/N=JJ00715 P/N=6878485 S/N=MP5880 P/N=6878485 S/N=MP10689 P/N=6878485 S/N=43044 P/N=6878485 S/N=MP29260 P/N=6878485 S/N=MP49093 P/N=6878485 S/N=MP44049 |  |  | P/N=23071567 S/N=JJ03415 P/N=6878485 S/N=MP30357 P/N=6890540 S/N=GGJ095 P/N=23064888 S/N=JJ02460 P/N=23064888 S/N=JJ03282 P/N=6890540 S/N=GGJ205 P/N=23062205 S/N=JJ06072 P/N=6878485 S/N=MP45198 P/N=23062205 S/N=JJ10292 P/N=6878485 S/N=MP46376 P/N=6878485 S/N=MP45084 P/N=6878485 S/N=MP45133 P/N=6878485 S/N=MP10136 P/N=6878485 S/N=MP44148 P/N=23062205 S/N=JJ05615 P/N=23062205 S/N=JJ00872 P/N=23062205 S/N=JJ10257 P/N=23062205 S/N=JJ00814 P/N=6878485 S/N=MP43821 P/N=6878485 S/N=MP57060 P/N=6878485 S/N=MP57249 P/N=6878485 S/N=MP44155 P/N=6878485 S/N=MP54846 P/N=6878485 S/N=MP44005 P/N=6878485 S/N=MP44976 P/N=6878485 S/N=MP7995 P/N=6850345 S/N=ND876R |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REMOVER O BANHO DE PRATA. REMOVE THE SILVER PLATE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | NOTA: Separator de ¨AÇO¨ EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | APLICAR BANHO DE PRATA COM O DOBRO DA ESPESSURA QUE USAM EM PARAFUSOS. IT-0279 APPLY SILVER PLATING TWICE THE THICKNESS THEY USE ON SCREWS. IT-0279 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 09/07/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 09/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)