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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000437
	N/C
	045467
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RR300 / RRE-200241
	Horizontal firewall shield
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested:


	
	Realizar reparo com solda nas trincas, referência (item 5, Table 401, Engine Repair, 72--00--00). (AMS 5784)

Repair cracks with welding, reference (item 5, Table 401, Engine Repair, 72--00--00) (AMS 5784)
	
	REPAROS

	
	Suavizar solda para manter o perfil mais próximo possível do original.

Smooth weld to keep the profile as close as possible to the original.
	
	REPAROS

	
	Utilize um martelo com ponta esférica e uma barra para desamassar os dentes assinalados no artigo.

Use a ball peen hammer and bucking bar to planish the dents from the horizontal turbine-firewall shield assembly
	
	REPAROS MANUAIS

	
	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in
the.) Heavy Maintenance Manual CSP22005.  
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): C
Sensibilidade (Sensitivity): 3

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	INSPEÇÃO

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	
	Inspeção final

Final inspection.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Antonio Claudio
	14/07/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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