| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6845738 |  |  | BL7782 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109008 |  |  |  | STATOR SECUNDARY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR A FACE ¨L¨ ATÉ REMOVER O CROMO, SEM APROXIMAR DA ÁREA CURVA, PODE FICAR DISTANTE 0.040¨ RETIFICAR A FACE ¨L¨ ATÉ REMOVER O CROMO, SEM APROXIMAR DA ÁREA CURVA, PODE FICAR DISTANTE 0.040¨ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR 0.010¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO NA FACE ¨L¨ ISOLAR E APLICAR 0.010¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO NA FACE ¨L¨ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3 HORAS. TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3 HORAS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR A FACE ¨L¨CROMADA, DEIXANDO PARALELA COM A FACE ¨G¨ REMOVER CANTO VIVO. RETIFICAR A FACE ¨L¨CROMADA, DEIXANDO PARALELA COM A FACE ¨G¨ REMOVER CANTO VIVO. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR REMOVENDO AS REBARBAS DE CROMO DOS RASGOS, TANGENTES A FACE ¨L¨. SUAVISAR REMOVENDO AS REBARBAS DE CROMO DOS RASGOS, TANGENTES A FACE ¨L¨. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 23/07/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 24/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)