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	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	                  6845738
	BL7782
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109008
	        STATOR SECUNDARY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR A FACE ¨L¨ ATÉ REMOVER O CROMO, SEM APROXIMAR DA ÁREA CURVA, PODE FICAR DISTANTE 0.040¨

RETIFICAR A FACE ¨L¨ ATÉ REMOVER O CROMO, SEM APROXIMAR DA ÁREA CURVA, PODE FICAR DISTANTE 0.040¨

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR 0.010¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO NA FACE ¨L¨

ISOLAR E APLICAR 0.010¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO NA FACE ¨L¨

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3 HORAS.

TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3 HORAS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR A FACE ¨L¨CROMADA, DEIXANDO PARALELA COM A FACE ¨G¨
REMOVER CANTO VIVO.

RETIFICAR A FACE ¨L¨CROMADA, DEIXANDO PARALELA COM A FACE ¨G¨ REMOVER CANTO VIVO.

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	SUAVISAR REMOVENDO AS REBARBAS DE CROMO DOS RASGOS, TANGENTES A FACE ¨L¨.

SUAVISAR REMOVENDO AS REBARBAS DE CROMO DOS RASGOS, TANGENTES A FACE ¨L¨.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

	7
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM     (  )NÃO

EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO

	8
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO     (  )REPROVADO

INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 23/07/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	24/07/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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