| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6824478 |  |  | 123 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109024 |  |  |  | TU. FRONT EXHAUST CONE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR GLASS BEAD CONFORME A IP-0006, 3.26 APLICAR GLASS BEAD CONFORME A IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 NOTA: NÃO DESMARCAR A TRINCA. LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 NOTA: NÃO DESMARCAR A TRINCA. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | SOLDAR A TRINCA ASSINALADA COM AMS 5782 OU AMS 5784. VER A FOTO ANEXA. SUAVISAR A SOLDA. SOLDAR A TRINCA ASSINALADA COM AMS 5782 OU AMS 5784. VER A FOTO ANEXA. SUAVISAR A SOLDA. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( ) NÃO EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( ) NÃO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 25/07/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 25/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)