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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6842678
	1182-273
	041843
	TLN02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	038039
	FRONT BEARING SUPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CHROMO DURO NA FACE “E”, MEDIDA FINAL: 0,864”.

ISOLAR E APLICAR CHROMO DURO NA FACE “E”, MEDIDA FINAL: 0,864”.

	2
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 5 HORAS

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 5 HOURS

	3
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	INSPEÇÃO FINAL
(  ) APROVADO  (  ) REPROVADO.

FINAL INSPECTION. 
(  ) APPROVED  (  ) FAILED.


	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature): AUGUSTO ROSA
	DATA 
(Date): 29/07/2025
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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