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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6870409
	LOT 267
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109696
	TU. GUIDE VANE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AS FACES INTERNAS DA CANALETA, DEIXANDO A LARGURA = 0.127¨+ou- 0.002¨

MACHINE THE INNER FACES OF THE GUTTER, LEAVING THE WIDTH = 0.127 ̈+or- 0.002

	2
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR AS FACES INTERNAS DA CANALETA, USANDO METCO 480 e METCO 450.

ISOLATE AND METALLIZE THE INTERNAL FACES OF THE CHANNEL, USING METCO 480 and METCO 450.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AS FACES INTERNAS DA CANALETA, DEIXANDO A LARGURA = 0.104¨+ou- 0.002¨
REMOVER CANTOS VIVOS.

MACHINE THE INNER FACES OF THE GUTTER, LEAVING THE WIDTH = 0.104 ̈+or- 0.002 ̈ REMOVE SHARP CORNERS.

	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS DOS RASGOS E ADJACÊNCIAS.

PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING THE EXCESS OF THE TEARS AND ADJACENCIES.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM     (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO      (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 29/07/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/07/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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