| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6846935 |  |  | LOT 158 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109696 |  |  |  | FRONT BEARING CAGE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A FACE-¨I¨ e a ¨G¨ O MÍNIMO POSSÍVEL PARA EMPARELHAR, DEIXANDO MANCHAS. MACHINE THE FACE- ̈I ̈ and the ̈G ̈ AS LITTLE AS POSSIBLE TO PAIR, LEAVING STAINS. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS DIÂMETROS ¨J¨ e ¨k¨ ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO. MACHINE THE DIAMETERS ̈J ̈ and ̈k ̈ UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR OS DIÂMETROS ¨J¨ e ¨k¨, COM METCO 450NS e METCO 308NS. MEDIDAS FINAL SERÃO 3.973¨e 3.283¨ INSULATE AND METALLIZE THE DIAMETERS ̈J ̈ and ̈k ̈, WITH METCO 450NS and METCO 308NS. FINAL MEASUREMENTS WILL BE 3,973 ̈ and 3,283 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS DIÂMETROS (J e K) DEIXANDO: 3.973¨-0.0007¨ 3.283¨-0.0007¨ REMOVER CANTOS VIVOS. MACHINING THE DIAMETERS (J and K) LEAVING: 3.973 ̈-0.0007 ̈ 3.283 ̈-0.0007 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR AS FACES: I e G, USANDO METCO 450 ou METCO 8400. INSULATE AND METALLIZE THE FACES: I and G, USING METCO 450 or METCO 8400. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR IGUALMENTE AS FACES INTERNAS DO RASGO, DEIXANDO COM 0.258¨+ou- 0.001¨ ALSO MACHINE THE INNER FACES OF THE SLOT, LEAVING 0.258 ̈+or- 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR PARA COMPLETAR A MEDIDA (0.251¨) COM O METCO 5143. INSULATE AND METALLISE TO COMPLETE THE MEASUREMENT (0.251 ̈) WITH THE METCO 5143. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS FACES INTERNAS DO RASGO, DEIXANDO= 0.2515¨+ou- 0.0005¨ REMOVER CANTOS VIVOS. MACHINE THE INNER FACES OF THE SLOT, LEAVING= 0.2515 ̈+or- 0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS. PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING THE EXCESSES. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 30/07/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 30/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)