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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
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	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AS LATERAIS INTERNAS DO RASGO, DEIXANDO= 0.126¨+ou- 0.002¨

MACHINE THE INNER SIDES OF THE SLOT, LEAVING= 0.126 ̈+or- 0.002

	2
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨E¨INTERNO, DEIXANDO= 4.550¨+ou- 0.002¨

RECTIFY THE INNER DIAMETER ̈E ̈LEFT= 4.550 ̈+or- 0.002

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 4- HORAS.


HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 4-HOURS.

	4
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO ( AMS 2406 ) NO DIÂMETRO INTERNO ¨E¨
MEDIDA FINAL APÓS RETÍFICA SERÁ 4.540¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME (AMS 2406) ON INNER DIAMETER ̈E ̈ FINAL MEASURE AFTER RECTIFICATION WILL BE 4,540

	5
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 8- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 8-HOURS.

	6
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO INTERNO CROMADO, DEIXANDO COM 4.541¨- 0.001¨ E O CHANFRO.
VEJA A FIGURA ANEXA, CENTRAR PELO ¨B¨
REMOVER CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE CHROME INTERNAL DIAMETER, LEAVING IT WITH 4.541 ̈- 0.001 ̈ AND THE CHAMFER. SEE THE ATTACHED FIGURE, CENTER BY ̈B ̈ REMOVE SHARP CORNERS.

	7
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR A CANALETA COM METCO 450 ou METCO 68F-NS-1

INSULATING AND METALLIZING CHANNEL WITH METCO 450 or METCO 68F-NS-1

	8
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR AS FACES INTERNAS DA CANALETA METALIZADA, DEIXANDO A LARGURA INTERNA = 0.104¨+ou- 0.001¨
REMOVER CANTOS VIVOS. CENTRAR PELO ¨B¨ ou ¨E¨
VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY THE INTERNAL FACES OF THE METALLIZED GUTTER, LEAVING THE INTERNAL WIDTH = 0.104 ̈+or- 0.001 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. CENTER BY ̈B ̈ or ̈E ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	9
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	PREPARAR ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS.

PREPARE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESSES.

	10
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	11
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM    (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	12
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	13
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO     (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 31/07/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	31/07/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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