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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 108598
	           FRONT BEARING SUPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨, DEIXANDO= 9.238¨+ou- 0.002¨

RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈, LEAVING = 9.238 ̈ + or - 0.002

	2
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 135° C POR 5- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 135° C FOR 5-HOURS.

	
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR 0.009¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO (AMS 2406) NO DIÂMETRO ¨C¨, QUE FICARÁ APÓS RETÍFICA FINAL= 9.249¨

ISOLATE AND APPLY 0.009 ̈ THICKNESS OF HARD CHROME (AMS 2406) TO THE DIAMETER ̈C ̈, WHICH WILL REMAIN AFTER FINAL GRINDING= 9.249

	
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 135° C POR 8- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 135° C FOR 8-HOURS.

	
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨ CROMADO, DEIXANDO = 9.2490¨+ou- 0.0005¨
CENTRAR PELOS: F – B.
REMOVER OS CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈ CHROMED, LEAVING = 9.2490 ̈+or- 0.0005 ̈ HAIR CENTERING: F – B. REMOVE SHARP CORNERS.

	
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM     (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO      (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 31/07/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	31/07/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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