| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842678 |  |  | RPB12630 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 108598 |  |  |  | FRONT BEARING SUPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨, DEIXANDO= 9.238¨+ou- 0.002¨ RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈, LEAVING = 9.238 ̈ + or - 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 135° C POR 5- HORAS. HEAT TREATMENT AT 135° C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR 0.009¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO (AMS 2406) NO DIÂMETRO ¨C¨, QUE FICARÁ APÓS RETÍFICA FINAL= 9.249¨ ISOLATE AND APPLY 0.009 ̈ THICKNESS OF HARD CHROME (AMS 2406) TO THE DIAMETER ̈C ̈, WHICH WILL REMAIN AFTER FINAL GRINDING= 9.249 |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 135° C POR 8- HORAS. HEAT TREATMENT AT 135° C FOR 8-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨ CROMADO, DEIXANDO = 9.2490¨+ou- 0.0005¨ CENTRAR PELOS: F – B. REMOVER OS CANTOS VIVOS. RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈ CHROMED, LEAVING = 9.2490 ̈+or- 0.0005 ̈ HAIR CENTERING: F – B. REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 31/07/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 31/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)