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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	                    6791129
	13266
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109008
	           COUPLING ADAPTER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.8

CLEAR AS PER IP-0006, 3.8

	1
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM    (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	3
	REPAIR SHOP	JATEAR / BLAST	ISOLAR E JATEAR OS DENTES, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, GRÃO 220 ou 240

INSULATE AND BLAST TEETH WITH ALUMINUM OXIDE, GRIT 220 or 240

	4
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLICAR NOS DENTES ALSEAL 370.

APPLY TO ALSEAL 370 TEETH.

	5
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	REMOVER AS ISOLAÇÕES E AQUECER EM FORNO POR 1- HORA A 185° C.

REMOVE THE INSULATIONS AND HEAT IN THE OVEN FOR 1-HOUR AT 185° C.

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO     (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 01/08/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	01/08/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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