| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6851574 |  | MA22107 |  |  |  | 044477 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAC-37083 |  |  | Scroll assy |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Restore nickel plating, replace air tube insert and chase theads per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar limpeza das roscas, dos prisioneiros do scroll e repassar de onde foram dos air inserts tubes. Tap thread holes and studs of the part. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 2 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT conforme (Perform NDT conform) PRPL 1-8 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Realizar jateamento com casca de noz e pressão de até 40 PSI. Blast with Walnut Shell, don’t exceed 40 PSI. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 7 | Realizar inspeção do componente conforme OHM 10W3, certifique-se de que está em condições para aplicação de Nickel. Perform inspection of the part per OHM 10W3, make sure the part is ready to apply nickel plating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 8 | Aplicar electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), não aplicar nas roscas e prisioneiros. Apply electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), do not apply on studs and thread holes. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 9 | Preparar para instalação dos Air tube inserts, aplicar uma camada fina e uniforme de selante nas roscas internas (EPOXYLITE814, PLASTISEAL F OU EQUIVALENTE. (Ref. PRPL2-B0001 / 2.A.3)). Apply a thin uniform coat of high temperature joint sealing compound to the internal threads of the bore prior to insert installation. (EPOXYLITE814, PLASTISEAL F OR EQUIVALENT. (Ref. PRPL2-B0001 / 2.A.3)) |  |  |  |  |  |  |  |  | M250 & RR300 |
| 10 | Instalar Air tube insert novos e utilizar a ferramenta 6872272 para aplicar torque de 40--50 lb ft (54-67 N.m). Install the new inserts. Torque to 40--50 lb ft (54-67 N.m) using wrench (6872272). Torque value: _______________. NCC: _________________. Valid until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | M250 & RR300 |
| 11 | Frenar o Air insert tube no scroll locking retention slot. Depress insert flange into slot for locking retention. |  |  |  |  |  |  |  |  | M250 & RR300 |
| 12 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 04/08/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)