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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23071313
	UF22002
	046420
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C30P  / CAT-97878
	Inner Shaft
	PINTURA / PAINTING	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING	Aplicar electroless nickel plating 0.0005-0.0007 inches conforme  AMS 2405, nas areas indicadas na  Figura 317 (SHEET 2 DE 3) – 72-50-00 page 338.

Apply electroless nickel plating 0.0005-0.0007 inches according to AMS 2405, in the areas indicated in Figure 317 (SHEET 2 OF 3) – 72-50-00 page 338

	
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	Tratamento térmico: 
- temperatura de 350° F +/- 15° F (177° C +/- 8° C)
- tempo – 3 horas 

- NCC forno: _____________ val.: _____________

Heat treatment:
- temperature of 350° F +/- 15° F (177° C +/- 8° C)
- tempo – 3 hours

	
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO DO NÍQUEL APLIDADO.

PERFORM INSPECTION OF APPLIED NICKEL

	1
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Aplicar Alseal 518 / 598 conforme procedimento IAS-IP-0005 Item 3.27 Rev.05. Ref. Fig. 324 sheet 1 em anexo. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814).
Nota2: Não deve haver bolhas, pingos, rachaduras e a superfície deve ser lisa.

Apply Alseal 518 / 598 per IAS-IP-0005 Item 3.27 Rev.05. Ref. Fig. 324 sheet 1 attached. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814).
Note: There must be no blisters, drips, mud cracks, or beading and the surface must be smooth.

	2
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final (Realizar preservação do artigo protegendo contra danos de impacto e corrosão).

Final inspection (Preserve the part and protect to prevent any damages and corrosion).

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	08/08/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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