| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23032326 |  |  | N/A |  |  |  |  | 046420 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C30P / CAT-97878 |  |  |  | VERTICAL FIREWALL |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | SOLDAR A AREA DANFICADA (MARACADA EM VERMELHO) UTILIZANDO VARETA DE SOLDA AMS 5784. WELD THE DAMAGED AREA (MARKED IN RED) USING AMS 5784 WELDING ROD. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER EXCESSOS DE SOLDA E DISTORÇÕES RESTAURANDO O PERFIL ORIGINAL DA PEÇA. REMOVE EXCESS OF WELDS AND DISTORTIONS RESTORING THE ORIGINAL OUTLINE OF THE PART. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Desamassar areas indicadas. Ding out marked dents. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual CSP22001. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) OHM Manual CSP22001. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Montar o slip joint com todos os parafusos para jatear. Assemble the slip joint with all the sandblasting screws. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | . Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.30 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.30 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 08/08/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)