| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23032327 |  |  | N/C |  |  |  |  | 046420 |  |  | 2124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-97878 |  |  |  | Seal, Stationary |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REMOVER POR MEIO DE USINAGEM A CAMADA DE ALUMINIUM GRAPHITE EXISTENTE NO DIÂMETRO VEDADOR NÃO EXCEDENDO A DIMENSÃO DE NO MAX. 2.113” REMOVE THE EXISTING ALUMINUM GRAPHITE LAYER ON THE SEALING DIAMETER BY MACHINING, NOT EXCEEDING THE MAX DIMENSION. 2,113” |  |  |  |  |  |  |
|  | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR DIÂMETRO USINADO COM METCO 450-NS (BOND COAT) COM UMA ESPESSURA ENTRE 0,003” À 0,007” (0.08 À 1.18 mm) E COM METCO 310 O DIÂMETRO VEDADOR COM UMA CAMADA SUFICIENTE PARA UMA USINAGEM DE 2.055” (MANTER LARGURA 0.615” Á 0.625”, MANTER OS ORIFÍCIOS (3 RASGOS RETANGULARES) NA FACE METALIZADA DESOBSTRUÍDOS (PROTEGIDOS) DA METALIZAÇÃO. CONFORME DESENHO ANEXO. METALIZE THE MACHINED DIAMETER WITH METCO 450-NS (BOND COAT) WITH A THICKNESS BETWEEN 0.003” TO 0.007” (0.08 TO 1.18 mm) AND WITH METCO 310 THE SEALING DIAMETER WITH A SUFFICIENT LAYER FOR MACHINING 2.055” (KEEP WIDTH 0.615” 0.625”, KEEP THE HOLES (3 RECTANGULAR SLOTS) IN THE METALLIC FACE UNOBSTRUCTED (PROTECTED) FROM THE METALLICATION, AS PER THE ATTACHED DRAWING. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR DIÂMETRO METALIZADO PARA 2.061” +0.0005” / -0.000” EFETUAR CHANFRO DE 0.020” COM 45 GRAUS DE ÂNGULO EM AMBAS EXTREMIDADES. REGISTRAR MEDIDA DO DIAMETRO: _______________ MACHINE METALLIC DIAMETER TO 2.061” +0.0005” / -0.000” MAKE 0.020” CHAMFER WITH 45 DEGREES ANGLE ON BOTH ENDS |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO E REGISTRAR MEDIDA. DIAMETRO: _______________ NCC:___________ VAL.: ______________ CARRY OUT INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED AND RECORD MEASUREMENT. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL. PERFORM FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIIO |  |  |  | 08/08/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)