| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23060495 |  |  | 47794 |  |  |  |  | 045392 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C47B / CAE-847371 |  |  |  | Exhaust Collector |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | SOLDAR CONFORME ABAIXO (PRPL 2-D008): - DESENGRAXAR AS AREAS A AEREM SOLDADAS COM ACETONA - USAR UM DISPOSITIVO PARA PREVENIR DISTORÇÕES DO COMPONENTE DURANTE A SOLDAGEM (FABRICAÇÃO LOCAL) - AUMENTAR A TEMPERATURA DO COMPONENTE PARA 400_F (204_C) E MANTER A TEMPERATURA NÃO MENOS QUE 250_F (121_C) ATÉ QUE O PROCESSO DE SOLDAGEM SEJA COMPLETADO - SOLDAR COM ARCO DE GAS TUNGSTENIO (GTAW PROCESS – AMS 2685) UTILIZANDO ARAME DE SOLDA AMS 5798 OU AMS 5786 UTILIZANDO O MINIMO DE AMPERAGEM NECESSARIA. WELD AS FOLLOWS (PRPL 2-D008): - DEGREASE THE AREAS TO BE WELDED WITH ACETONE - USE A DEVICE TO PREVENT COMPONENT DISTORTION DURING WELDING (SITE FABRICATION) - INCREASE THE COMPONENT TEMPERATURE TO 400°F (204°C) AND MAINTAIN THE TEMPERATURE AT NO LESS THAN 250°F (121°C) UNTIL THE WELDING PROCESS IS COMPLETE - WELD WITH A GAS TUNGSTEN ARC (GTAW PROCESS – AMS 2685) USING AMS 5798 OR AMS 5786 WELDING WIRE USING THE MINIMUM AMPERAGE REQUIRED. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | IMEDIATAMENTE APÓS A SOLDAGEM REALIZAR O TRATAMENTO TÉRMICO A 1300°F - 1350° F (718°-732°C) POR UMA HORA. RESFRIE A UMA TAXA EQUIVALENTE AO RESFRIAMENTO DO AR OU MAIS RÁPIDO PARA NORMALIZAR À TEMPERATURA AMBIENTE FORNO: NCC:________________________________ VALIDADE:___________________________ IMMEDIATELY AFTER WELDING, HEAT TREAT AT 1300°F - 1350°F (718°-732°C) FOR ONE HOUR. COOL AT A RATE EQUIVALENT TO AIR COOLING OR FASTER TO NORMALIZE TO ROOM TEMPERATURE. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | INSPEÇÃO TECNICA / TECHNICAL INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL DA SOLDA USANDO A CLASSE GTAW 2 PARA SOLDA POR FUSÃO COM BASE NA LOCALIZAÇÃO SOLDADA. PERFORM A VISUAL INSPECTION OF THE WELD USING THE GTAW 2 CLASS FOR FUSION WELDING BASED ON WELD LOCATION. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local trabalhado (em volta do dreno na parte inferior do exhaust) conforme indicado no Overhaul Manual CSP22001. Perform NDT on the site worked (around the drain at the bottom of the exhaust) as indicated in the Overhaul Manual CSP22001. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. YES – REGISTRAR IAS-RG-0332. ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) OHM Manual CSP22001. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.30 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.30 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  | 13/08/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)