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	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:      VIDE OBS.
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	                  23031746
	
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                    RESERVA   -   IAS
	                        VANES 1º ST
	9

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	HEAT TINT: AQUECER POR 15 A 20 MINUTOS EM 704° C e LOGO QUE ESFRIAR LIBERAR PARA A INSPEÇÃO ANALISAR.

HEAT TINT: HEAT FOR 15 TO 20 MINUTES AT 704° C AND AS SOON AS IT COOLS RELEASE FOR INSPECTION TO ANALYZE.
	
	REPAROS

	2
	INSPEÇÃO VISUAL.

VISUAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	3
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
(  ) SIM           (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. WERE INDICATIONS FOUND? ( ) YES ( )NO
	
	NDT

	4
	LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10

CLEAR AS PER IP-0006,3.10
	
	LIMPEZA

	5
	INSPEÇÃO FINAL.

(  )APROVADO          (  )REPROVADO

	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation): SERIAIS: AE7350, H783, AE8758, AE0996, AE9221, KD03689, 0042-013, 0016-057, FP3609.
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature): AUGUSTO ROSA
	DATA 
(Date):   18/08/2025

	
	
	


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
	




image3.wmf
Int.


image4.wmf
Ext.


image5.wmf
Int.


image6.wmf
Ext.


image7.wmf
Int.


image8.wmf
Ext.


image9.wmf
Int.


image10.wmf
Ext.


image1.wmf
Int.


image2.wmf
Ext.


image11.png




