| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23008866 |  |  | FE143738 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 108636 |  |  |  | WHELL 6º ST |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER TODAS PALHETAS (REFUGADAS) e OS PEDAÇOS DE PINOS DOS FUROS DA RODA. NOTA: DEVOLVER EM MÃOS AS PALHETAS PARA INSPEÇÃO. REMOVE ALL VANES (REJECTED) and THE PIECES OF PINS FROM THE WHEEL HOLES. NOTE: RETURN THE BLADES BY HAND FOR INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.8 CLEAR AS PER IP-0006, 3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING |  |  | APLICAR BANHO DE NICKEL CÁDIO, CONFOME AMS 2416. APPLY NICKEL CADIUM, AMS 2416 SEAL. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | BALANCEAMENTO: PESAR AS PALHETAS, DISTRIBUIR NA RODA E BALANCEAR. BALANCING: WEIGH THE REEDS, DISTRIBUTE ON THE WHEEL AND BALANCE. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | FRENAR AS PALHETAS COM OS PINOS P/N= 6730907 E EXECUTAR STACK NA RODA. BRAKE THE VANES WITH THE P/N= 6730907 PINS AND STACK THE WHEEL. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 19/08/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 19/08/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)