| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000160 |  |  | JP10893 |  |  |  |  | 040018 |  |  | 02026 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200214 |  |  |  | GEARBOX HOUSING |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar centralização do diâmetro da PTO conforme Figura 72-60-05-990-801 em anexo e realizar usinagem do diâmetro de instalação do selo da PTO e diâmetro adjacente, para as medidas de 2.535 0.005 no diâmetro maior e 2.470 0.005 para o diâmetro menor. (Caso a profundidade do dano de corrosão no diâmetro menor seja além da medida indicada, acionar a engenharia.) Medida após usinagem do diâmetro de 2.535: _________ Medida após usinagem do diâmetro de 2.470: _________ Nota: consultar desenho em anexo para localidades dos diâmetros a serem usinados. Center the PTO diameter as shown in Figure 72-60-05-990-801 attached and Machine the installation diameter of the PTO seal and adjacent diameter to measurements of 2,535 ± 0.005 for the larger diameter and 2,470 ± 0.005 for the smaller diameter. (If the depth of corrosion damage on the smaller diameter exceeds the indicated measurement, contact engineering.) Measurement after machining the 2.535 diameter: _________ Measurement after machining the 2.470 diameter: _________ Note: refer to the attached drawing for the locations of the diameters to be machined. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item conforme IAS-IP-006 Item 3.30 Perform cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.30. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no Heavy Maintenance Manual (Perform local NDT conform indicated in the HMM.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item pós NDT conforme IAS-IP-006 Item 3.34. Perform post NDT cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza aquecida do item para remoção de toda oleosidade conforme IAS-IP-006 Item 3.35. Perform heat cleaning of the item for all oil remotion in accordance with IAS-IP-006 Item 3.35. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | Realizar mascaramento de toda housing, exceto na região do selo da PTO (conforme desenho anexo) da gearbox onde será aplicada a metalização. Perform masking of the entire housing, except in the PTO seal (as shown in the attached drawing) of the gearbox where metallization will be applied. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Realizar metalização com Metco 405 como Bond Coat com uma espessura de 0.003-0.007 in e aplicar Sprabronze AA com espessura de 0.010-0.035 in suficiente para usinagem final dos diâmetros indicados no desenho anexo. Após usinagem da metalização aplicar Metcoseal AP (Silicone Resin Sealer) Procedimento conforme SPM TASK 70-32-05-300-814 Perform metallization with Metco 405 as Bond Coat with a thickness of 0.003-0.007 in and apply Sprabronze AA with a thickness of 0.010-0.035 in sufficient for final machining of the diameters indicated in the attached drawing. After machining of metallization, apply Metcoseal AP (Silicone Resin Sealer). Procedure in accordance with SPM TASK 70-32-05-300-814. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem dos diâmetros da região do selo da PTO para as medidas finais de 2.436-2.438 e 2.502-2.504 conforme desenho em anexo. Machine the diameters of the PTO seal area to the final measurements of 2,436-2,438 and 2,502-2,504, as shown in the attached drawing. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover pontos de corrosão nas superfícies externas com blend. (NÃO aplicar resina epoxy nesta etapa) Remove corrosion spots on external surfaces with blend. (DON’T apply epoxy resin in this step) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no Heavy Maintenance Manual (Perform local NDT conform indicated in the HMM.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item pós NDT conforme IAS-IP-006 Item 3.34. Perform post NDT cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar aplicação de solução de dicromato em todo metal base exposto, principalmente nas regiões de tratamento de corrosão. Apply dichromate solution to all exposed base metal, especially in areas treated for corrosion. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar aplicação de epoxy nas áreas que foram desbastadas para tratamento de corrosão e realizar acabamento do perfil mais próximo do original. Apply epoxy to areas that have been roughened for corrosion treatment and finish the profile as close to the original as possible. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item conforme IAS-IP-006 Item 3.35. Perform cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.35. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dimensional dos diâmetros da PTO retrabalhados. Valor aferido do diâmetro 2.502-2.504: _______ Valor aferido do diâmetro 2.436-2.438: _______ Perform dimensional inspection of the reworked PTO diameters. Measured diameter value 2.502-2.504: _______ Measured diameter value 2.436-2.438: _______ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | Realizar mascaramento da housing para realização de pintura, isolar os prisioneiros, helicoils, faces de assentamento e locais onde não será aplicado coating. Mask the housing for painting, isolate the studs, helicoils, seating surfaces, and areas where coating will not be applied. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar pintura da peça conforme IAS-IP-005 Item 3.13. Paint the part in accordance with IAS-IP-005 Item 3.13. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts. Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs, and inserts. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar aprovação final dos serviços realizados. Perform final approval of the services performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/08/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)