| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870409 |  |  | 162014 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 108636 |  |  |  | GUIDE VANE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS LATERAIS INTERNAS DO RASGO, DEIXANDO= 0.126¨+ou- 0.002¨ MACHINE THE INNER SIDES OF THE SLOT, LEAVING= 0.126 ̈+or- 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR A CANALETA COM METCO 450 ou METCO 68F-NS-1 INSULATING AND METALLIZING CHANNEL WITH METCO 450 or METCO 68F-NS-1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR AS FACES INTERNAS DA CANALETA METALIZADA, DEIXANDO A LARGURA INTERNA = 0.104¨+ou- 0.001¨ REMOVER CANTOS VIVOS. CENTRAR PELO ¨B¨ ou ¨E¨ VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE INTERNAL FACES OF THE METALLIZED GUTTER, LEAVING THE INTERNAL WIDTH = 0.104 ̈+or- 0.001 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. CENTER BY ̈B ̈ or ̈E ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS. PREPARE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESSES. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 29/08/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 29/08/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)