| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000434 |  |  | JE63211 |  |  |  |  | 047139 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRT-11265 |  |  |  | EXHAUST COLLECTOR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: N/C |  | CSO: N/C |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | POLIMENTO |  |  | Realizar polimento no diâmetro “L” para remover o dano encontrado. Polish the “L” diameter to remove any damage found. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dimensional, caso esteja acima dos limites do manual, prosseguir com as etapas de 03 à 09, se ficar dentro dos limites do manual, continuar da etapa 10. DIA. “L” = ______________ NCC- __________ VAL. = ___________ Perform dimensional inspection, if it is above the manual limits, continue with steps 03 to 09, if it is within the manual limits, continue from step 10. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar Dia L até remover toda a metalização do diâmetro, removendo o mínimo possível de material base. Realizar medição do diâmetro após remoção do dano. Não ultrapassar o diâmetro máximo de 3.722 in. Figura 904 anexa. Machine Dia L until all metallization is removed from the diameter, removing as little base material as possible. Measure the diameter after removing the damage. Do not exceed the maximum diameter of 3.722 in. (Figure 904 attached). Dia L: _________________ NCC: _________________ Val: __________________. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local usinado conforme indicado no HMM CSP22005. (Perform NDT on machined area conform indicated in the HMM CSP22005) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme Manual. (Perform inspection after NDT per manual) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme HMM. (Evaluate the acceptance limits conform HMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT per IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | Isolar áreas que não será metalizado e aplicar o METCO 444 PLASMA SPRAY COATING conforme TASK 70-32-05-300-806 para obter a medida final após usinagem final de Dia L: 3.714 in. Isolate areas that will not be metallized and apply METCO 444 PLASMA SPRAY COATING according to TASK 70-32-05-300-806 to obtain the final measurement after final machining of Dia L: 3.714 in. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem conforme especificações abaixo: Dia L para medida final de 3.7145” – 0.000” + 0.0005”. Machining according to the specifications below: Dia L for final measurement of 3.7145” – 0.000” + 0.0005”. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local de aplicação do nickel conforme indicado no HMM CSP22005 (Perform NDT on plated area conform indicated in the HMM CSP22005.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT. (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme manual. (Perform inspection after NDT per Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção Final Final Inspection |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 05/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)