| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6894068 |  |  | MH29994 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109020 |  |  |  | COMBUSTION LINER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | DESOVALIZAR (0.170¨) A ÁREA CENTRAL DO CORPO NA PRENSA, ENTRE 2- PEDAÇOS DE MADEIRA. DESOVALIZE (0.170 ̈) THE CENTRAL AREA OF THE BODY IN THE PRESS, BETWEEN 2- PIECES OF WOOD. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3 APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3 DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 NÃO DESMARCAR AS TRINCAS. CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 DO NOT DESELECT THE CRACKS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010 ° C POR 30 MINUTOS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | SOLDAR AS TRINCAS ASSINALADAS, COM AMS 5798 WELD THE MARKED CRACKS WITH AMS 5798 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | REMOVER O FUEL FERRULE DESGASTADO E SOLDAR (AMS 5798) O NOVO P/N=6855575 REMOVE THE WORN FUEL FERRULE AND WELD (AMS 5798) THE NEW P/N=6855575 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR AS SOLDAS. SOFTENING THE SOLDIERS. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010 ° C POR 30 MINUTOS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 10/09/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 10/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)