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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6842873
	A-6062
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS   /   AE-108636
	DIFFUSER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	2
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	INSTALAR A BAFFLE INTERNA, PONTEANDO COM: AMS 5776, 5680, 5782 Ou 5784.

INSTALL THE INTERNAL BAFFLE, POINTING TO: AMS 5776, 5680, 5782 OR 5784.

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO VISUAL E CONFERIR O LAUDO DE END.

VISUAL INSPECTION AND CHECK THE END REPORT.

	6
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AS ROSCAS, FUROS E ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THREADS, HOLES, AND CONTACT AREAS.

	7
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM SERMETEL W, CONFORME A IP-0006, 3.17

PAINTING EXTERNALLY WITH SERMETEL W IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.17

	8
	Escolher um item.	Escolher um item.	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE SERMETE.

REMOVE INSULATION AND EXCESS SERMETE.

	9
	REPAIR SHOP	REMOÇÃO / REMOVE	REMOVER A SLEEVE, LIMPAR AS ÁREAS DE CONTATO E REINSTALA-LA SEM FRENAR.

REMOVE THE SLEEVE, CLEAN THE CONTACT AREAS AND REINSTALL IT WITHOUT BRAKING.

	10
	T56A	TESTE /TEST	TESTE DE PRESSÃO.

PRESSURE TEST.

	11
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	FRENAR A SLEEVE COM 2- PINOS P/N= 6739977

BRAKING THE SLEEVE WITH 2- PINS P/N= 6739977

	12
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	POLIR AS ROSCAS E AS ÁREAS DE CONTATO.

POLISH THE THREADS AND CONTACT AREAS.

	13
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

USAR NO MOTOR 501D22A

(  )APROVADO         (  )REPROVADO
FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	
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(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
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	DATA 
(Date):
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	VILSON BARBOSA
	16/09/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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