| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23031781 |  |  | KD783L, KD6875H, 1953M, 3333G |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109020 |  |  |  | TU. VANE 1º ST |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR HEAT TINT: AQUECER POR 15 A 20 MINUTOS EM 704°C e LOGO QUE ESFRIAR ENTREGAR PARA INSPEÇÃO ANALIZAR. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO VISUAL. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3 APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 17/09/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 17/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)