| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6841211 |  |  | CG18074 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109008 |  |  |  | COMPRESSOR WHEEL 1º ST |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REMOVER O BANHP DE NICKEL, CONFORME A PÁGINA 904 ANEXA. VEJA TAMBÉM A PÁGINA 918 ANEXA. REMOVE THE NICKEL BATH, AS PER PAGE 904 ATTACHED. SEE ALSO PAGE 918 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | ISOLAR E APLICAR GLASS BEAD COM BAIXA PRESSÃO NA ÁREA QUE GANHARÁ NÍCKEL. VEJA A FIGURA DA PÁGINA 918 ANEXA. ISOLATE AND APPLY GLASS BEAD WITH LOW PRESSURE IN THE AREA THAT WILL GAIN NÍCKEL. SEE THE FIGURE ON PAGE 918 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | ISOLAR CONFORME A FIGURA DA PÁGINA 918 ANEXA E APLICAR BANHO DE NICKEL, AMS 2403. ISOLATE ACCORDING TO THE FIGURE ON PAGE 918 ATTACHED AND APPLY NICKEL BATH, AMS 2403. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 135°C POR 5- HORAS. HEAT TREATMENT AT 135°C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 18/09/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 18/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)