| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23072258 |  |  | KK24085 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 108636 |  |  |  | COMPRESSOR WHEEL 14º ST |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER OS PEDAÇOS DE PINOS E O CONTRA PESO. REMOVE THE PIECES OF PINS AND THE COUNTERWEIGHT. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | JATEAR / BLAST |  |  | ISOLAR E APLICAR SHOT PEEN NA FACE TRASEIRA, CONFORME AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 908 ANEXA. ISOLATE AND APPLY SHOT PEEN TO THE BACK FACE, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS ON PAGE 908 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T56A | DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION |  |  | INSPEÇÃO DIMENCIONAL DO DISH E A CONCENTRICIDADE DO HUB (BASE e ESTRIAS) NOTA: CASO NECESSITE MELHORAR O DISH, EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 370°C POR 4- HORAS. DIMENSIONAL INSPECTION OF DISH AND HUB CONCENTRICITY (BASE and SPLINES) NOTE: IF YOU NEED TO IMPROVE THE DISH, PERFORM HEAT TREATMENT AT 370°C FOR 4-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨J¨, DEIXANDO 2.355¨ +ou- 0.002¨ APENAS ATÉ 0.100¨DA BASE. RECTIFY THE DIAMETER ̈J ̈, LEAVING 2.355 ̈ + or- 0.002 ̈ ONLY UP TO 0.100 ̈FROM THE BASE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO – AMS2406, NO DIÂMETRO ¨J¨ (2.362¨) ISOLATE AND APPLY HARD CHROME – AMS2406, IN DIAMETER J ̈ (2.362 ̈) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨J¨, DEIXANDO= 2.3620¨-0.0001¨ REMOVER CANTOS VIVOS. CENTRAR PELA ÁREA DESTE DIÂMETRO NÃO RETIFICADA E PELAS ESTRIAS. RECTIFY DIAMETER ̈J ̈, LEAVING= 2.3620 ̈-0.0001 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. CENTER BY THE AREA OF THIS UNRECTIFIED DIAMETER AND BY THE SPLINES. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | ISOLAR O EIXO E APLICAR GLASS BEAD, CONFORME A IP-0006, 3.26 ISOLATE THE SHAFT AND APPLY GLASS BEAD IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NDT | LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NA ROSCA INTERNA. ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING ON THE INTERNAL THREAD. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | INSTALAR AS BLADES E FRENAR COM OS PINOS P/N=6731108 INSTALLING THE BLADES AND BRAKING WITH THE P/N=6731108 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 18/09/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 18/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)