| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6808283 |  |  | WY21165 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109008 |  |  |  | COMPRESSOR WHEEL 13º ST |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER TODAS PALHETAS REFUGADAS ASSINALADAS DE VERMELHO, E TODOS PEDAÇOS DE PINOS. REMOVE ALL REJECTED VANES MARKED IN RED, AND ALL PIECES OF PINS. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR GLASS BEAD GERAL COM BAIXA PRESSÃO. APPLY GENERAL GLASS BEAD WITH LOW PRESSURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING |  |  | APLICAR BANHO DE NICKEL CÁDMIO, AMS 2416. APPLY NICKEL CADMIUM BATH, AMS 2416. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | INSTALAR AS PALHETAS E NÃO FRENAR. INSTALL THE BLADES AND DO NOT BRAKE. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | CONFERIR E INFORMAR O PONTO E O VALOR DO DESBALANCEAMENTO. CHECK AND INFORM THE POINT AND VALUE OF THE UNBALANCE. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | FRENAR AS PALHETAS COM OS PINOS P/N=6730907 E EXECUTAR STAC. BRAKE THE BLADES WITH THE P/N=6730907 AND RUN STAC. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 19/09/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 19/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)