| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23072258 |  |  | KK18371 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109020 |  |  |  | COMPRESSOR WHEEL 14º ST |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER TODOS PEDAÇOS DE PINOS. REMOVE ALL PIECES OF PINS. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | JATEAR / BLAST |  |  | ISOLAR O EIXO, OS ENCAIXES DAS PALHETAS E APLICAR SHOT PEEN NA FACE TRASEIRA, CONFORME AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 908 ANEXA. (O DISH= 0.1265¨ESTÁ BOM, APENAS É PARA CORRIGIR A PLANICIDADE DA FACE ¨E¨ DE 0.0037¨) ISOLATE THE SHAFT, THE VANE FITTINGS AND APPLY SHOT PEEN TO THE REAR FACE, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS ON PAGE 908 ENCLOSED. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO INTERNO ¨L¨, DEIXANDO= 1.543¨+ou- 0.001¨ VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE INNER DIAMETER ̈L ̈, LEAVING= 1.543 ̈+or- 0.001 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 135°C POR 5- HORAS. HEAT TREATMENT AT 135°C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO – AMS2406, NO DIÂMETRO ¨L¨ (1.5369¨) ISOLATE AND APPLY HARD CHROME – AMS2406, IN DIAMETER ̈L ̈ (1.5369 ̈) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 8- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 38- HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O CROMO DO DIÂMETRO INTERNO ¨L¨, DEIXANDO= 1.5369¨+ou- 0.0002¨e CENTRADO PELO ¨J¨, PERPENDICULAR A FACE DOS ENCAIXES DAS PALHETAS. REMOVER OS CANTOS VIVOS. RECTIFY THE CHROME OF THE INNER DIAMETER ̈L ̈, LEAVING = 1.5369 ̈+or- 0.0002 ̈e CENTERED BY ̈J ̈, PERPENDICULAR TO THE FACE OF THE VANE FITTINGS. REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NA ROSCA INTERNA. ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING ON THE INTERNAL THREAD. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER REBARBAS E CANTO VIVO DE CROMO NA ENTRADA DO DIÂMETRO ¨L¨. INSTALAR AS BLADES E FRENAR COM OS PINOS P/N=6731108 REMOVE BURRS AND CHROME SHARP CORNER AT THE INLET OF THE DIAMETER ̈L ̈. INSTALLING THE BLADES AND BRAKING WITH THE P/N=6731108 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 29/09/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 29/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)