| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6846935 |  |  | AG519 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109696 |  |  |  | FRONT BEARING CAGE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR A FACE-C, ATÉ REMOVER TODO CROMO. RECTIFY THE C-FACE, UNTIL ALL CHROME IS REMOVED. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T56A | DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION |  |  | MEDIR E ANOTAR A ATUAL DISTÂNCIA DA FACE-C. MEDIDA ENCONTRADA: ……….. MEASURE AND ANNOTATE THE CURRENT DISTANCE FROM THE C-FACE. MEASURE FOUND: ........... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NA FACE-C, VERIFICAR A ESPESSURA NECESSÁRIA NO ÍTEM ANTERIOR. ISOLATE AND APPLY HARD CHROME ON THE C-FACE, CHECK THE NECESSARY THICKNESS ON THE PREVIOUS ITEM. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR AS FACES: (G-H-I) COM METCO 72F-NS. METALLIZE FACES: (G-H-I) WITH METCO 72F-NS. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR OS DIÂMETROS: (J-K) COM METCO 450 e NICKEL GRAFITE (85/15) METALLISE DIAMETERS: (J-K) WITH METCO 450 and NICKEL GRAPHITE (85/15) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR A FACE-C CROMADA, DEIXANDO= 0.9415¨+ou- 0.0005¨ VEJA A FIGURA ANEXA e REMOVER O CANTO VIVO. RECTIFY THE CHROME-FACE-C, ALLOWING= 0.9415 ̈+or- 0.0005 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE AND REMOVE THE LIVE CORNER. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS DIÂMETROS INTERNOS METALIZADOS. DEIXAR- J= 3.283¨- 0.0006¨ DEIXAR-K= 3.973¨-0.0006¨ CENTRANDO PELO DIÂMETRO- A e faces D-F. REMOVER CANTOS VIVOS E EXCESSOS DAS FACES. MACHINE METALLIZED INNER DIAMETERS. LEAVE- J= 3.283 ̈- 0.0006 ̈ LET-K= 3.973 ̈-0.0006 ̈ CENTERING BY DIAMETER-A and D-F faces. REMOVE SHARP CORNERS AND EXCESS FROM FACES. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS FACES: (G-H-I), DEIXAR LARGURA= 0.2515¨+ou- 0.0005¨ e o DIÂMETRO= 4.191¨+ou- 0.002¨ REMOVER CANTOS VIVOS e POLINDO OS DIÂMETROS ADJACENTES. MACHINING THE FACES: (G-H-I), LEAVE WIDTH= 0.2515 ̈+or- 0.0005 ̈ and DIAMETER= 4.191 ̈+or- 0.002 ̈ REMOVING SHARP CORNERS and POLISHING ADJACENT DIAMETERS. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS. INSTALAR A CHAVETA P/N=6844648 e FRENAR COM O PINO P/N=MS9105-28. PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING THE EXCESSES. INSTALL THE KEY P/N=6844648 AND BRAKE WITH THE P/N=MS9105-28 PIN. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 30/09/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 30/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)