| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3103172-01 |  | N/A |  |  |  |  | 48236 |  |  |  | 2435 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AHX018205 |  |  | HOUSING |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO (Subtask 75-30-00) ENSAIO (TEST): fluorescent penetrant inspection for cracks per ASTM E1417. TIPO(TYPE): 1 MÉTODO(METHOD): A SENSIBILIDADE(SENSITIVITY): LEVEL02 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTER IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  | NDT IAS |  |  |  |
| 2 | Realizar inspeção pós NDT conforme manual. (Perform inspection after NDT iaw manual) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme (Subtask 75-30-00) (Evaluate the acceptance limits conform ) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 3 | REALIZAR LIMPEZA APÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34 |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |
| 4 | INSPEÇÃO FINAL |  |  |  |  |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | Mateus Felipe |  |  |  |  | 09/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)