| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6823502 |  |  | A11164 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 108598 |  |  |  | HOUSING COUPLING |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER COM LIXA AS REBARBAS DO BOCAL E APAGAR COM LIXA AS ESCRITAS EXTERNAS, DEIXANDO APENAS O P/N=6823502 e o S/N=A11164. REMOVE BURRS FROM THE NOZZLE WITH SANDPAPER AND ERASE THE EXTERNAL WRITINGS WITH SANDPAPER, LEAVING ONLY THE P/N=6823502 and the S/N=A11164. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUATR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO EXECUATR MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO INTERNO ¨A¨, DEIXANDO COM 2.511¨ +ou- 0.002¨ CENTRAR PELO ¨B¨, VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE INTERNAL DIAMETER ̈A ̈, LEAVING 2.511 ̈ + OR- 0.002 ̈ CENTER BY THE "B", SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO INTERNO ¨A¨, (2.500¨) APPLY HARD CHROME TO THE INNER DIAMETER ̈A ̈, (2,500 ̈) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO INTERNO ¨A¨CROMADO, DEIXANDO CENTRADO PELO ¨B¨ e com 2.5005¨+ou- 0.0005¨ REMOVER OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE INTERNAL DIAMETER ̈A ̈CHROME, LEAVING IT CENTERED BY THE ̈B ̈ and with 2.5005 ̈+or- 0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR GLASS BEAD EXTERNAMENTE, CONFORME A IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD EXTERNALLY, CONFORMING TO IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD EXTERNALLY, CONFORMING TO IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING |  |  | APLICAR OXIDAÇÃO NEGRA. APPLY BLACK OXIDATION. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 17/10/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 17/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)