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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	             6873624
	MA11160
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109024
	            INLET VANE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	EXECUTAR LIMPEZA, CONFORME A IP-0006, 3.10

PERFORM CLEANING, ACCORDING TO IP-0006, 3.10

	2
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO?  (  )SIM    (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	EXECUTAR LIMPEZA, CONFORME A IP-0006, 3.10

PERFORM CLEANING, ACCORDING TO IP-0006, 3.10

	4
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	REMOVER 5- ALHETAS ASSINALADAS DE VERMELHO E INSTALAR OUTRAS NOVAS. AMS 5784.

REMOVE 5- RED MARKED FINS AND INSTALL NEW ONES. AMS 5784.

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	POLIR COM LIXA FINA O BORDO DE ATAQUE DAS ALHETAS.

POLISH THE LEADING EDGE OF THE FINS WITH FINE SANDPAPER.

	6
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	FECHAR PARTE DAS PONTAS DAS NOVAS ALHETAS, CONFORME AS ADJACENTES NO INNER E OUTER RING. AMS 5784.

CLOSE PART OF THE TIPS OF THE NEW FINS, ACCORDING TO THE ADJACENT ONES IN THE INNER AND OUTER RING. AMS 5784.

	7
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DO OUTER RING, ATÉ UMA
 DISTÂNCIA DE 4 mm DAS ALHETAS, DEIXANDO 80% DE MANCHA.    REMOVER CANTO VIVO.
MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE OUTER RING, DOWN TO A 4 MM DISTANCE FROM THE FINS, LEAVING 80% STAIN. REMOVE LIVE CORNER.

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO   (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 21/10/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	21/10/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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