| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23062205 |  |  | JJ10280 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109024 |  |  |  | BEARING RACES-2 |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 2 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T56A | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REMOVER O BANHO DE COBRE DO DIÂMETRO INTERNO DA PISTA INTERNA. REMOVE THE COPPER BATH FROM THE INNER DIAMETER OF THE INNER RACEWAY. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR A PISTA INTERNA PARA APLICAR COBRE NO DIÂMETRO INTERNO. NOTA: MUITO CUIDADO AO ISOLAR, PARA NÃO CONTAMINAR A ÁREA DE ROLETAGEM, POIS JÁ ACONTECEU DE REFUGARMOS OUTROS ROLAMENTOS POR INFILTRAÇÃO E QUEIMOU A PISTA. INSULATE THE INNER RACEWAY TO APPLY COPPER TO THE INNER DIAMETER. NOTE: BE VERY CAREFUL WHEN ISOLATING, SO AS NOT TO CONTAMINATE THE ROLLING AREA, AS IT HAS ALREADY HAPPENED THAT WE HAVE REJECTED OTHER BEARINGS DUE TO INFILTRATION AND BURNED THE TRACK. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING |  |  | APLICAR 0.0006¨DE ESPESSURA DE COBRE NO DIÂMETRO INTERNO. AMS 2400 REMOVER AS ISOLAÇÕES. APPLY 0.0006 ̈OF COPPER THICKNESS TO THE INNER DIAMETER. AMS 2400 REMOVE THE INSULATIONS. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 28/10/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 28/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)