| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6791715 |  |  | B620 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 108636 |  |  |  | - TUBE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR A PONTA ASSINALADA ATÉ REMOVER TODO CROMO. NÃO PRECISA ENCOSTAR A RETÍFICA NA FACE, PODE IR ATÉ 0.050¨ DA MESMA. GRIND THE MARKED TIP UNTIL ALL CHROME IS REMOVED. YOU DON'T NEED TO TOUCH THE GRINDER TO THE FACE, IT CAN GO UP TO 0.050 ̈ FROM IT. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO RETIFICADO. APÓS RETÍFICA FINAL FICARÁ 0.499¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME TO THE GROUND DIAMETER. AFTER FINAL RECTIFICATION IT WILL BE 0.499 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3 HORAS. HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3 HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, CENTRAR PELO INTERNO, DEIXANDO= 0.499¨- 0.0003¨ REMOVER CANTO VIVO. GRIND THE CHROME DIAMETER, CENTER FROM THE INSIDE, ALLOWING= 0.499 ̈-0.0003 ̈ REMOVE LIVE CORNER. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 28/10/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 28/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)