

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	               6847254
	LOT 97
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109692
	PROPELLER NUT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	APLICAR GLASS BEAD GERAL, CONFORME A IP-0006, 3.26

APPLY GLASS BEAD GENERAL, ACCORDING TO IP-0006, 3.26

	2
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨B¨, ATÉ REMOVER O CROMO.

GRIND THE DIAMETER ̈B ̈, UNTIL THE CHROME IS REMOVED.

	3
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨B¨, QUE APÓS RETÍFICA FINAL FICARÁ= 5.875¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈B ̈, WHICH AFTER FINAL GRINDING WILL BE = 5.875

	4
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	5
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO COM 5.875¨-0.0005¨, CENTRALIZAR PELOS DENTES EXTERNOS.
REMOVER CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE CHROME DIAMETER, LEAVING IT WITH 5.875 ̈-0.0005 ̈, CENTER THROUGH THE EXTERNAL TEETH. REMOVE SHARP CORNERS.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM   (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	8
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO   (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 03/11/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	03/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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