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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	               6789332
	N/C
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109692
	        2- TUBES
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	2

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ASSINALADO, DEIXANDO= 0.243¨+ou- 0.001¨
NOTA: NÃO PRECISA IR MAIS PRÓXIMO DO FLANGE DO QUE 0.050¨

RECTIFY THE MARKED DIAMETER, LEAVING = 0.243 ̈ + OR - 0.001 ̈ NOTE: DO NOT NEED TO GO CLOSER TO THE FLANGE THAN 0.050

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO RETIFICADO, QUE FICARÁ APÓS RETÍFICA FINAL= 0.2490¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN THE RECTIFIED DIAMETER, WHICH WILL REMAIN AFTER FINAL GRINDING= 0.2490

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, SEM TOCAR NA FACE,  DEIXANDO= 0.2490¨- 0.0002¨
REMOVER CANTO VIVO.

RECTIFY THE CHROME DIAMETER, WITHOUT TOUCHING THE FACE, ALLOWING= 0.2490 ̈- 0.0002 ̈ REMOVE LIVE CORNER.

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 03/11/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	03/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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