| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6829451 |  |  | 11458 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109692 |  |  |  | BRAKE OUTER MEMBER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER O LINING E POLIR O DIÂMETRO INTERNO DO MEMBER, ONDE SE INSTALARÁ O NOVO LINING. REMOVE THE LINING AND POLISH THE INNER DIAMETER OF THE MEMBER, WHERE THE NEW LINING WILL BE INSTALLED. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO INTERNO ¨F¨, ATÉ REMOVER TODO CROMO. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO INTERNO ¨F¨, QUE APÓS A RETÍFICA FINAL FICARÁ COM 4.199¨ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨F¨CROMADO, DEIXANDO= 4.199¨+ 0.0007¨ CENTRAR PELOS DENTES INTERNOS. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | MONTAR O NOVO LINING, AJUSTANDO-O E PRENDENDO COM 24 NOVOS REBITES P/N= MS20427-3C5 VEJA A PROFUNDIDADE INDICADA NA FIGURA ANEXA. ASSEMBLE THE NEW LINING, ADJUSTING IT AND SECURING IT WITH 24 NEW RIVETS P/N= MS20427-3C5 SEE THE DEPTH INDICATED IN THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO DO LINING, DEIXANDO DENTRO DOS LIMITES DO GABARITO P/N=6796436 MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE LINING, LEAVING IT WITHIN THE LIMITS OF THE TEMPLATE P/N=6796436 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR NOVOS 24 RASGOS NO DIÂMETRO INTERNO DO LINING, NO CENTRO DE CADA ESPAÇO DOS REBITES, MEDIDAS: 0.100¨-0.007¨ DE LARGURA e 0.013¨+ou- 0.002¨ DE PROFUNDIDADE. MACHINE NEW 24 SLOTS IN THE INNER DIAMETER OF THE LINING, IN THE CENTER OF EACH RIVET SPACE, MEASURES: 0.100 ̈-0.007 ̈ WIDTH and 0.013 ̈+or- 0.002 ̈ DEPTH. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 04/11/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 04/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)