| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000244 |  |  | GK533566 |  |  |  |  | 047474 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200284 |  |  |  | SHAFT, POWER TURBINE INNER |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | Aplicar Electroless nickel na área “B” conforme AMS 2405 Ref. Fig. 901 em anexo. Nota: Remover óleo de preservação somente no momento em que for iniciar o processo de aplicação do Nickel. Para evitar corrosão no artigo. Apply electroless nickel on area “B” per AMS 2405, Ref. Fig. 901 attached. Note: Remove preservation only when the electroless nickel process is about to begin. To avoid corrosion on the part. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | Realizar tratamento térmico a uma temperatura de 168-185°C (335-365°F) por 3 horas. Heat the shaft to a temperature of 335-365°F (168-185°C) for 3 hours. Oven started at: __________________ Oven finished at: ___________________ NCC: ____________________ Valid until: ____________________. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do nickel aplicado, certifique-se de que foi aplicado de forma uniforme e que a área aplicada não tenha ultrapassado os limites conforme figura 901. Preservar o artigo contra corrosão. Inspect electroless nickel Applied, make sure it was applied uniformly, and that the area applied did not exceed the limits as shown in figure 901. Preserve the part against corrosion. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | 4 NOTA 1: REMOVER ÓLEO DE PRESERVAÇÃO SOMENTE NO MOMENTO EM QUE FOR INICIAR O PROCESSO DE APLICAÇÃO DO ALSEAL. PARA EVITAR CORROSÃO NO ARTIGO. Aplicar Alseal 518 / 598 conforme procedimento IAS-IP-0005 Item 3.27 Rev.05. Ref. Fig. 901 em anexo. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814). NOTA 2: NÃO DEVE HAVER BOLHAS, PINGOS, RACHADURAS E A SUPERFÍCIE DEVE SER LISA. NOTE 1: REMOVE PRESERVATION ONLY WHEN THE PROCESS IS ABOUT TO BEGIN. TO AVOID CORROSION ON THE PART. Apply Alseal 518 / 598 per IAS-IP-0005 Item 3.27 Rev.05. Ref. Fig. 901 attached. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814). NOTE 1: THERE MUST BE NO BLISTERS, DRIPS, MUD CRACKS, OR BEADING AND THE SURFACE MUST BE SMOOTH. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final (Realizar preservação do artigo protegendo contra danos de impacto e corrosão). Final inspection (Preserve the part and protect to prevent any damages and corrosion |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 03/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)