| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000233 |  |  | 353119 |  |  |  |  | 048515 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200254 |  |  |  | NOZZLE ASSY, TURBINE, 2ND STAGE |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro de localização do disco de 1º estágio ate se remover toda metalização não exceder a dimensão de 6.229” Perform machine of the 1 stage disk locating diameter until all metallization is removed without exceeding the dimension 6.229" Dia: __________. NCC:_______. Valid until:________. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.04. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.04. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Heavy Maintenance Manual . Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev. 04 Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev.04 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dimensional. Dia:_____________ NCC:_____________ Valid until:_________________ Perform dimensional inspection. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar utilizando Metco 450-NS de base coat e Amdry 2000 (TASK 70-32-05-300-822 . Para medida final após usinagem de 6.2135" Metalize using Metco 450-ns as base coat and Amdry 2000 (TASK 70-32-05-300-822). For final measurement after machining of 6.2135" |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem dos diâmetros de localização do disco de 1º estágio para a dimensão de 6.2135” + 0.0005” / -0.000” Machine the locating diameter of the 1st stage disk to the dimension of 6.2135" + 0.0005" / -0.000” Dia: __________. NCC:_______. Valid until:________. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006, 3.35 Rev 3. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.35 Rev 3. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) HMM. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev 04. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev 04. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dimensional: DIA:___________ NCC:__________ Valid until:___________ Perform dimensional inspection . |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)