| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23061928 |  |  | 24257 |  |  |  |  | 049210 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-848614 |  |  |  | HOUSING ASSY, SHROUD, COMPRESSOR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REALIZAR REMOÇÃO DO NICKEL EXISTENTE NO COMPONENTE COM ACIDO NITRICO À 65%. REMOVAL THE NICKEL IN THE COMPONENT WITH 65% NITRIC ACID. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O PERFIL REMOVENDO A CAMADA DE METALIZAÇÃO EXISTENTE CONFORME FIGURA 1 DO PMI-B0005. MACHINE THE PROFILE REMOVING THE EXISTING METALLICATION LAYER AS FIGURE 1 OF PMI-B0005. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8, DO TIPO 1, MÉTODO A COM NÍVEL DE SENSIBILIDADE 2 . FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO ( ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT DO THE FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-8, TYPE I, METHOD A, SENSITIVITY LEVEL 3 WERE INDICATIONS FOUND? |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPECIONAR VISUAL / DIMENSIONAL A FACE INTERNA PRE USINADA. INSPECIONAR A ESPESSURA DA PAREDE DO SHROUD QUE DEVE SER DE NO MINIMO 0,050” (PRPL 1–40 ) INSPECT VISUAL/DIMENSIONAL THE PRE-MACHINIED INTERNAL FACE. INSPECT THE THICKNESS OF THE SHROUD WALL WHICH MUST BE AT LEAST 0.050” (PRPL 1–40) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | REALIZAR APLICAÇÃO DE ELECTROLESS CONFORME PRPL 1-5, AMS2405 NA PARTE EXTERNA DO COMPONENTE. PERFORM ELECTROLESS APPLICATION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-5, AMS2405 ON THE EXTERNAL PART OF THE COMPONENT. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | PREPARAR O COMPONENTE PARA METALIZAÇÃO CONFRME ABAIXO: - DESENGRAXAR (PRPL 1-3) - MASCARAR AS AREAS ADJACENTES A FACE AFETADA - JATEAR A FACE AFETADA COM OXIDO DE ALUMINIO (PRPL 1-6) PREPARE THE COMPONENT FOR METALLISATION AS FOLLOWS BELOW: • DEGREASE (PRPL 1-3) • MASK THE AREAS ADJACENT TO THE AFFECTED FACE • BLASTING THE AFFECTED SIDE WITH ALUMINUM OXIDE (PRPL 1-6) |  |  |  |  |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR A FACE (PERFIL) INTERNA DO SHROUD CONFORME ABAIXO (REF PRPL 1-3): - BOND COAT – UTILIZAR METCO 450 COM UMA CAMADA DE 0,003” A 0,006”; - TOP COAT – UTILIZAR METCO XPT 268 COM UMA CAMADA TOTAL DE 0,015” A 0,025” – CONSIDERAR QUE ESTA CAMADA ESTEJA PRESENTE APÓS A USINAGEM FINAL METALIZE THE INTERNAL FACE (PROFILE) OF THE SHROUD AS BELOW (REF PRPL 1-3): • BOND COAT – USE METCO 450 WITH A LAYER OF 0.003” TO 0.006”; • TOP COAT – USE METCO XPT 268 WITH A TOTAL LAYER OF 0.015” TO 0.025” - CONSIDER THAT THIS LAYER IS PRESENT AFTER FINAL MACHINING |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A FACE INTERNA (PERFIL) CONFORME OHM-14W3, PAG 309 E FIGURA 302 (SHEET 1 E 2) MACHINE THE INTERNAL FACE (PROFILE) ACCORDING TO OHM-14W3, PAG 309 AND FIGURE 302 (SHEET 1 AND 2) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER EXCESSOS ADJACENTES A FACE INTERNA (PERFIL) REMOVE EXCESS ADJACENT TO THE INTERNAL FACE (PROFILE) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | BLASTING | JATEAR / BLAST |  |  | REALIZAR JATEAMENTO NA AREA EXTERNA CONFORME IAS-IP-0006 - 3,26. (ISOLAR TODO PERFIL METALIZADO) JATEAR COM NO MAXIMO 40PSI. BLAST WITH A MAXIMUM OF 40PSI. PERFORM BLASTING IN THE EXTERNAL AREA IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 - 3.26. (ISOLATE ALL METALLIC PROFILE) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL / DIMENSIONAL DA FACE INTERNA (PERFIL) DO SHROUD AFETADA PELA USINAGEM PARA GARANTIR QUE A CAMADA MINIMA DE METALIZAÇÃO (XPT 268) FOI OBTIDA. PERFORM VISUAL/DIMENSIONAL INSPECTION OF THE INTERNAL FACE (PROFILE) OF THE SHROUD AFFECTED BY MACHINING TO ENSURE THAT THE MINIMUM LAYER OF METALLISATION (XPT 268) HAS BEEN OBTAINED. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAL MANUAL FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAL MANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 07/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)