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	DESCRIÇÃO
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	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	DECAPAR A TINTA, CONFORME A IP-0006, 3.18

INK PICKLING, IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.18

	2
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	              EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER O CAGE CENTRAL
E DEVOLVE- LO PARA INSPEÇÃO DENTRO DO SACO DA O.S.

REMOVE THE CENTRAL CAGE AND RETURN IT FOR INSPECTION INSIDE THE O.S. BAG.

	5
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	USINAR O DIÂMETRO INTERNO ¨C¨ CENTRAL, QUE ALOJA O CAGE.         VEJA A FIGURA ANEXA.
                    NOTA: CENTRAR POR ELE PRÓPRIO E DEIXAR DUAS PEQUENAS MANCHAS.

             USINAR O DIÂMETRO ¨D¨, SEM DESPRENDER PARA SERVIR DE GUIA AO VIRAR PRA USINAR O DIÂMETRO ¨A¨ CENTRADO COM O ¨C¨. 

MACHINE THE CENTRAL INNER DIAMETER ̈C ̈, WHICH HOUSES THE CAGE. SEE THE ATTACHED FIGURE. NOTE: CENTER BY ITSELF AND LEAVE TWO SMALL STAINS. MACHINE THE DIAMETER ̈D ̈, WITHOUT DETACHING TO SERVE AS A GUIDE WHEN TURNING TO MACHINE THE DIAMETER ̈A ̈ CENTERED WITH THE ̈C ̈.

	6
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO ¨A¨, CENTRADO COM O ¨D¨, SEM DEIXAR MAIOR QUE 1.502¨
NOTA: PODE FICAR DUAS PEQUENAS MANCHAS.

MACHINE THE INNER DIAMETER ̈A ̈, CENTERED WITH THE ̈D ̈, WITHOUT LEAVING IT LARGER THAN 1.502 ̈ NOTE: TWO SMALL SPOTS MAY REMAIN.

	7
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	PASSAR A BROCA FERRAMENTA NOS 4- FUROS PASSANTES PARA DESOBSTRUI-LOS.

PASS THE TOOL DRILL INTO THE 4-THROUGH HOLES TO UNCLOG THEM.

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REPROGRAMAR O CAGE PARA GANHAR CROMO NO DIÂMETRO EXTERNO E RETIFICAR PARA UM APERTO= 0.0018¨+ou- 0.0002¨

REPROGRAM THE CAGE TO GAIN CHROME ON THE OUTSIDE DIAMETER AND GRIND TO A TIGHTNESS= 0.0018 ̈+or- 0.0002

	9
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	APLICAR JATO DE CASTANHA COM BAIXA PRESSÃO NAS ÁREAS ESBRANQUISADAS POR CORROSÃO.

APPLY A JET OF CHESTNUT WITH LOW PRESSURE TO AREAS WHITISH BY CORROSION.


	10
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING	NEUTRALIZAR COM DICHROMATE OS DIÂMETROS (A-C-D) E AS ÁREAS DESPROTEGIDAS PELO JATEAMENTO.

NEUTRALIZE WITH DICHROMATE THE DIAMETERS (A-C-D) AND AREAS UNPROTECTED BY BLASTING.

	11
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR OS PRISIONEIROS, FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE STUDS, HOLES, AND CONTACT AREAS.

	12
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM:
PRIMER PA-0060
e CINZA PA-0065.

PAINT EXTERNALLY WITH: PRIMER PA-0060 and GRAY PA-0065.

	13
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	14
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	MONTAR O CAGE INDICADO E FRENA-LO COM O PINO P/N= 17341

MOUNT THE INDICATED CAGE AND BRAKE IT WITH PIN P/N= 17341

	15
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO    (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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