| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6859428 |  |  | XX7437 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109020 |  |  |  | ACCESSORY HOUSING |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | DECAPAR A TINTA, CONFORME A IP-0006, 3.18 INK PICKLING, IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER O CAGE CENTRAL E DEVOLVE- LO PARA INSPEÇÃO DENTRO DO SACO DA O.S. REMOVE THE CENTRAL CAGE AND RETURN IT FOR INSPECTION INSIDE THE O.S. BAG. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO ¨C¨ CENTRAL, QUE ALOJA O CAGE. VEJA A FIGURA ANEXA. NOTA: CENTRAR POR ELE PRÓPRIO E DEIXAR DUAS PEQUENAS MANCHAS. USINAR O DIÂMETRO ¨D¨, SEM DESPRENDER PARA SERVIR DE GUIA AO VIRAR PRA USINAR O DIÂMETRO ¨A¨ CENTRADO COM O ¨C¨. MACHINE THE CENTRAL INNER DIAMETER ̈C ̈, WHICH HOUSES THE CAGE. SEE THE ATTACHED FIGURE. NOTE: CENTER BY ITSELF AND LEAVE TWO SMALL STAINS. MACHINE THE DIAMETER ̈D ̈, WITHOUT DETACHING TO SERVE AS A GUIDE WHEN TURNING TO MACHINE THE DIAMETER ̈A ̈ CENTERED WITH THE ̈C ̈. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO ¨A¨, CENTRADO COM O ¨D¨, SEM DEIXAR MAIOR QUE 1.502¨ NOTA: PODE FICAR DUAS PEQUENAS MANCHAS. MACHINE THE INNER DIAMETER ̈A ̈, CENTERED WITH THE ̈D ̈, WITHOUT LEAVING IT LARGER THAN 1.502 ̈ NOTE: TWO SMALL SPOTS MAY REMAIN. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | PASSAR A BROCA FERRAMENTA NOS 4- FUROS PASSANTES PARA DESOBSTRUI-LOS. PASS THE TOOL DRILL INTO THE 4-THROUGH HOLES TO UNCLOG THEM. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REPROGRAMAR O CAGE PARA GANHAR CROMO NO DIÂMETRO EXTERNO E RETIFICAR PARA UM APERTO= 0.0018¨+ou- 0.0002¨ REPROGRAM THE CAGE TO GAIN CHROME ON THE OUTSIDE DIAMETER AND GRIND TO A TIGHTNESS= 0.0018 ̈+or- 0.0002 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR JATO DE CASTANHA COM BAIXA PRESSÃO NAS ÁREAS ESBRANQUISADAS POR CORROSÃO. APPLY A JET OF CHESTNUT WITH LOW PRESSURE TO AREAS WHITISH BY CORROSION. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING |  |  | NEUTRALIZAR COM DICHROMATE OS DIÂMETROS (A-C-D) E AS ÁREAS DESPROTEGIDAS PELO JATEAMENTO. NEUTRALIZE WITH DICHROMATE THE DIAMETERS (A-C-D) AND AREAS UNPROTECTED BY BLASTING. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR OS PRISIONEIROS, FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO. ISOLATE STUDS, HOLES, AND CONTACT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | PINTAR EXTERNAMENTE COM: PRIMER PA-0060 e CINZA PA-0065. PAINT EXTERNALLY WITH: PRIMER PA-0060 and GRAY PA-0065. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA. REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | MONTAR O CAGE INDICADO E FRENA-LO COM O PINO P/N= 17341 MOUNT THE INDICATED CAGE AND BRAKE IT WITH PIN P/N= 17341 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 13/11/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 13/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)