| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6792266 |  |  | 1317H |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109696 |  |  |  | SCAVENGE PUMP BODY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS LATERAIS (AJ e AK) DOS LADOS (A e B)(1.250¨), ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO. VEJA A FIGURA ANEXA. NOTA: PRÓXIMO A BASE PODE APROFUNDAR 0.030¨PARA AJUDAR SEGURAR A NOVA METALIZAÇÃO. MACHINE THE SIDES (AJ and AK) OF THE SIDES (A and B)(1.250 ̈), UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. SEE THE ATTACHED FIGURE. NOTE: NEAR THE BASE CAN DEEPEN 0.030 ̈TO HELP HOLD THE NEW METALLIZATION. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR AS LATERAIS (AJ e AK) DE AMBOS LADOS (A e B) COM: SPRABRONZA AA ou METCO 445. VEJA A FIGURA ANEXA. ISOLATE AND METALLIZE THE SIDES (AJ and AK) ON BOTH SIDES (A and B) WITH: SPRABRONZA AA or METCO 445. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A METALIZAÇÃO DE AMBOS LADOS (A e B), DEIXANDO O DIÂMETRO= 1.2505¨+ou- 0.0005¨, CENTRAR PELOS FUROS (L e M) LIMPAR O FUNDO. VEJA A FIGURA ANEXA. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS EM AMBOS LADOS, REMOVENDO OS EXCESSOS E SUAVISANDO. PREPARE THE MACHINED AREAS ON BOTH SIDES, REMOVING EXCESS AND SMOOTHING. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | POLIR A FACE-D, DEIXANDO PEQUENAS MANCHAS. POLISH THE D-FACE, LEAVING SMALL STAINS. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING |  |  | NEUTRALIZAR A FACE-D, COM DICHROMATE. NEUTRALIZE THE D-FACE WITH DICHROMATE. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR OS PRISIONEIROS, FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO. ISOLATE STUDS, HOLES, AND CONTACT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | PINTAR EXTERNAMENTE COM: PRIMER PA-0060 CINZA PA-0065 PAINT EXTERNALLY WITH: PRIMER PA-0060 GREY PA-0065 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA. REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 14/11/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 14/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)